产品牌号

PE985S

产品概述

一部分塑料原料或再生塑料常常会含有微量水分，如不消除，会在所加工的制品表面形成气泡或水纹，对制品的性能和外观造成影响。而利用电热干燥机械消除水分的传统工艺，需要提前干燥原料造成生产不便，存在着延长制品加工时间而导致生产效率低下，电量消耗、加工环境恶化、生产成本增加等不足之处。

PE985S塑料除水母料是专为解决以PE、PP为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。该母料在塑料成型加工前，通过少量添加和简单的混合，而不用经过干燥过程，就可以成型加工，具有使用方便，提高生产效率，降低能耗的优点。

产品应用

PE985S可广泛应用于HDPE、LDPE、LLDPE、PP的再生料、受潮的塑料中。

物性指标

- 形状：颗粒状

- 颜色：白色或浅灰色

- MI:  1-30

4、 有效成份：50％以上

产品特点

1. 吸水性能：可以吸收相当于本身重量20%的水份

2. 加工性能：流动性能好，和PE、PP基体有很好的相容性；可以使用普通设备，加工     工艺不用改变 ；降低制品的成型收缩率，缩短加工周期

3. 理想的添加剂：无毒，无刺激，塑化良好，粒径均匀

4. 印刷性能：印刷性能良好
加工指南

1. 将本产品与塑料原料直接混合均匀，不需要烘烤原料即可进行加工生产
2. 添加1%--8%,一般推荐用量3%，根据原料水分含量适当调整。

注意事项

1. 本产品使用前避免吸湿受潮；

2. 塑料和PE985S混合好的原料，要求在8小时内使用完；否则容易出现除水母料吸收了空气中的水分而失效，并有可能造成堵塞滤网的现象；

3. 对于水分很大的原料，不推荐增大添加量，容易降低制品力学性能，建议进行适当的烘干；

4. 不允许把除水母料和原料一起加热烘干；
    5.  使用前，检查包装是否完好，未使用完的除水母料要尽快热封包装。

 包装贮存

1. 外包装采用纸塑复合包装袋，内包装根据客户要求可采用真空热封包装或双层包装；
     2. 每袋净重25kg，内分5小袋，每小袋5kg；
     3. 产品存放在整洁、通风、干燥、阴凉场所；
     4. 轻拿轻放，避免包装破损、漏气，避免阳光暴晒、雨淋。

（以上数据只是参考值，随着产品的不断更新，技术参数可能有变动）